主な工具材質の特性一覧

| 主な工具材質の特性一覧 1kg/mm2=9.8MPa |
| --- |
| 特 性 | ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ | cBN | 超硬 | ｻｰﾒｯﾄ | 窒化珪素 | ｱﾙﾐﾅ |
| 密度 （×106kg/m3 ) | 3.5 | 3.5 | 14.5 | 6.8 | 3.2 | 4.2 |
| 硬さHv （kg/mm2） | 10000 | 5000 | 1500 | 1600 | 1600 | 2500 |
| 強度（kg/mm2） | --- | 110 | 250 | 200 | 120 | 40 |
| ヤング率 （×104kg/mm2 ) | 10.5 | 7.3 | 60 | 40 | 3.1 | 3.6 |
| 熱伝導率 （W/mK） | 2000 （単結晶） | 50 | 76 | 13 | 40 | 20 |