サーメット

広義では超硬合金の１種ですが、ＴｉＣ-Ｎｉ系合金が一般にサーメット（cermet =ceramics + metal の造語）と呼ばれています。 ＴｉＣ基サーメットはＷＣ-Ｃｏ系超硬合金と比較して、当初、靱性が劣るという欠点が指摘されましたが、現在までに改良が進められ、鋼に対する親和性が低く、仕上げ面粗さに優れることから、鋼の仕上げ加工用工具として特に日本で多用され、切削チップに占めるその割合は約25%程度になっています。 また、サーメットは超硬合金と比較して耐摩耗性と共に耐食性に優れるため、切削工具以外に、腐食性雰囲気中で用いられる部品等にも用いられるようになってきています。

サーメットの断面ラップ写真